ОБОЗНАЧЕНИЯ СПОСОБОВ СВАРКИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Ручная сварка |
| --- |
| РАД | Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
| РАДН | Ручная аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом |
| РД | Ручная дуговая сварка покрытыми электродами |
| РДН | Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами; |
| Г | Газовая сварка |
| ГН | Газовая наплавка |
| Механизированная сварка |
| МАД | Механизированная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
| МАДП | Механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом |
| МАДПН | Механизированная аргонодуговая наплавка плавящимся электродом |
| МПИ | Механизированная сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях |
| МПИН | Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях |
| МП | Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях |
| МПН | Механизированная наплавка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях |
| МПГ | Механизированная сварка порошковой проволокой в среде активных газов |
| МПГН | Механизированная наплавка порошковой проволокой в среде активных газов |
| МПС | Механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой |
| МПСН | Механизированная наплавка самозащитной порошковой проволокой |
| МФ | Механизированная сварка под флюсом |
| Автоматическая сварка |
| ААДП | Автоматическая аргонодуговая сварка плавящимся электродом |
| ААДПН | Автоматическая аргонодуговая наплавка плавящимся электродом |
| АПИ | Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях |
| АПИН | Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях |
| ААД | Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом |
| ААДН | Автоматическая аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом |
| АПГ | Автоматическая сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях |
| АППГ | Автоматическая сварка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях |
| ААПГН | Автоматическая наплавка порошковой проволокой в среде активных газов и смесях |
| АПС | Автоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой |
| АЛСН | Автоматическая наплавка самозащитной порошковой лентой |
| АФ | Автоматическая сварка под флюсом |
| АФПН | Автоматическая наплавка проволочным электродом под флюсом |
| АФЛН | Автоматическая наплавка ленточным электродом под флюсом |
| ЭШ | Электрошлаковая сварка |
| ЭШН | Электрошлаковая наплавка |
| Другие способы сварки-пайки |
| Т | Термитная сварка |
| ПАК | Пайка |
| П | Плазменная сварка |